ИСПЫТАНИЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

| Заказчик : | Handeismaatschappij Gooimeer B.V. Damsluisweg 67, 1332 EB Almere |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал : | - |  |  |
| Номинальная толщина стенок | 10 мм | № сертификата | MKW 05-1630/32 |
| Задание : | Сравнение 3 типов шпунтовых свай | № заказа FDO | OMKW 5920 |
| Регистрационный № : | - | Амстердам | 2005-10-07 |

ПОЛУЧЕНО

№ образца

2 больших шпунтовых сваи типа AZ18, марки F1630 по каталогу FDO (см. фото)

2 больших шпунтовых сваи типа PZC18, марки F1631 по каталогу FDO (см. фото)

2 больших шпунтовых сваи типа H1700, марки F1632 по каталогу FDO (см. фото)

КОД: EN 10248

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ | [Продольное] | [Температура при проведении испытаний, °C: окружающей среды] |
| --- | --- | --- |
| № образца | Диаметр [мм] | Поперечное сечение [мм2] | Длина базы измерений [мм] | Мин. предел текучести [MПa] | Прочность на разрыв [MПa] | A5 [%] |
| F1630 | 25,1x9,9 | 248,5 | 89 | 471 | 554 | 24,5 |
| F1631 | 25,1x9,4 | 235,9 | 86 | 432 | 513 | 25.5 |
| F1632 | 25,1x9,6 | 241,0 | 88 | 451 | 580 | 27,5 |
| Требования | (S240GP) |  |  | мин. 240 | мин. 340 | мин. 26 |
| Требования | (S270GP) |  |  | мин. 270 | мин. 410 | мин. 24 |
| Требования | [S320GP) |  |  | мин. 320 | мин. 440 | мин. 23 |
| Требования | {S355GP) |  |  | мин. 355 | мин. 480 | мин. 22 |
| Требования | (S390GP) |  |  | мин. 390 | мин. 490 | мин. 20 |
| Требования | (S430GP) |  |  | мин. 430 | мин. 510 | мин. 19 |

| ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ |
| --- |
| № образца | Толщина стенки [t] [мм] | Толщина стенки [s] [мм] |
| F1630 | 9,47 | 9,45 |
| F1631 | 10,13 | 9,72 |
| F1632 | 9,84 | 9,78 |
| Требования (t > 8,5) (s > 8,5) | + 6% от t | ± 6% от s |

| ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ |
| --- |
| № образца | Размер [мм] | Макс. сила разрушения [кН] |
| F1630 | 100 | 80,1 |
| F1631 | 100 | 194,3 |
| F1632 | 100 | 89.3 |

ВЫВОДЫ / ЗАМЕЧАНИЯ

Механические свойства отвечают требованиям нормативов S240GP, S270GP, S320GP, S355GP, S390GP и S430GP. Требования на испытания места соединения на растяжение не накладываются. Химические показатели в ходе испытаний не измеряются.

Stork FDO B.V., Отделение материаловедения

Проверено: 	В.Х. Мойдж

Утверждено: 	Г.И. Токаренко

ОБЩИЕ ВИДЫ РАЗЛИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ШПУНТОВЫХ СВАЙ ПЕРЕД ИСПЫТАНИЯМИ

ОБЩИЕ ВИДЫ РАЗЛИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ШПУНТОВЫХ СВАЙ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ

# Text boxes

F1630 типа AZ18

F1631 типа PZC18

F1632 типа H1700

F1632 типа H1700

F1631 типа PZC18

F1630 типа AZ18